| Exercices d’apprentissage de TP SOUDAGE | 311 |
| --- | --- |
| LIGNES DE FUSION | C 1 |
| Ce que tu dois faire: 1- Découpe une tôle de 1,5 mm. d’épaisseur aux dimensions : 200 x 100 mm. 2- Trace suivant le plan. 3- Pointe légèrement tous les + ou - 10 mm. 4- Monte la buse appropriée : 1,5 x 100 = ± 150 L/h. d’ac. 5- Règle les pressions de soudage : Ox : 1.5 bar ; Ac : 0.5 bar 6- Règle le chalumeau avec une flamme neutre : la longueur du dard doit être de +/- 10 mm. 7- Exécute la 1ère ligne en partant de A, pivote la pièce de 180° et exécute la 2ème ligne en partant de B. 8- Continue de cette façon jusqu’à la fin de l’exercice. 9- Aplanis et brosse ta pièce. | Ce que tu dois apprendre: Ecouter et appliquer les directives de ton professeur. Tracer une pièce suivant un plan. Utiliser correctement le matériel mis à ta disposition. Mettre en service ton poste de soudage. Régler les paramètres de soudage. Adopter une bonne position corporelle. Faire une ligne de fusion rectiligne. Exécuter plusieurs lignes de fusion //. Nettoyer une pièce soudée. Aplanir une tôle soudée. Respecter les règles de sécurité : individuelles et collectives. |
| Notre Sécurité: Protège ton corps de toute projection de métal en fusion : salopette fermée, chaussures, gants, lunettes. Utilise toujours tes lunettes de soudage lorsque tu soudes ou que tu regardes du métal en fusion. Travaille seul, tu seras plus concentré et en toute sécurité. Ne dirige jamais la flamme vers autrui (faute très grave). Porte tes lunettes de sécurité pour nettoyer ta pièce. |

| LIGNES DE FUSION | 311 |
| --- | --- |
| Technologie | C 1 |
| La position du chalumeau : Respecte les angles et la distance de la buse par rapport à la tôle. Le mouvement du chalumeau : Ne balance pas ton chalumeau, il doit avancer régulièrement sur une ligne droite qui sera lors d’un assemblage le joint de soudage. Le sens de soudage : Un droitier soude de la droite vers la gauche. Un gaucher soude de la gauche vers la droite. |