| Exercices d’apprentissage de TP SOUDAGE | 311 |
| --- | --- |
| LIGNES de FUSION avec METAL d’APPORT | C 2 |
| Ce que tu dois faire: Découpe une tôle de 2 mm d’épaisseur aux dimensions de 200 x 100 mm. 2- Trace et pointe comme sur le plan. 3- Monte la buse appropriée. 4- Règle les pressions de soudage. 5- Règle une flamme neutre. 6- Utilise du métal d’apport cuivré de Ø 2 mm. 7- Exécute le 1er cordon en partant de A, pivote la pièce de 180° et exécute le 2ème cordons en partant de B. 8- Continue de cette façon jusqu’à la fin de l’exercice. 9- Aplani et brosse ta pièce. | Ce que tu dois apprendre: Ecouter et appliquer les directives de ton professeur. Tracer une pièce suivant un plan. Utiliser correctement le matériel mis à ta disposition. Mettre en service ton poste de soudage. Régler les paramètres de soudage. Adopter une bonne position corporelle. Exécuter un cordon rectiligne. Exécuter plusieurs cordons //. Nettoyer une pièce soudée. Aplanir une tôle soudée. Respecter les règles de sécurité : individuelles et collectives. |
| Notre Sécurité: Protège ton corps de toute projection de métal en fusion : salopette fermée, chaussures, gants, lunettes. Utilise toujours tes lunettes de soudage lorsque tu soudes ou que tu regardes du métal en fusion. Travaille seul, tu seras plus concentré et en toute sécurité. Ne dirige jamais la flamme vers autrui (faute très grave). Porte tes lunettes de sécurité pour nettoyer ta pièce. Courbe l’extrémité de ta baguette de métal d’apport pour ne pas blesser autrui. |

| LIGNES de FUSION avec METAL d’APPORT | 311 |
| --- | --- |
| Technologie | C 2 |
| La position du soudeur : Prends une position stable et sans raideur pour travailler. Le mouvement du chalumeau et de la baguette de métal d’apport: Ne balance pas ton chalumeau, il doit avancer régulièrement sur une ligne droite qui sera lors d’un assemblage le joint de soudage. Le métal d’apport doit être plongé régulièrement dans le bain de fusion. Respecte les différents angles de positionnement. Ne touche pas le dard du chalumeau avec la baguette de métal d’apport. Le sens de soudage : La baguette de métal d’apport doit précéder la buse du chalumeau. (méthode à gauche ou en avant) |