| Exercices d’apprentissage de TP SOUDAGE | 311 |
| --- | --- |
| ASSEMBLAGE BORD à BORD à PLAT | C 3 |
| Ce que tu dois faire: Découpe deux tôles de 20/10 aux dimensions de 100x20 mm. Mets en service ton poste 311, règle les paramètres de soudage et choisis la buse calibrée appropriée. 3- Pointe comme sur le plan en respectant l'écartement de 1/2 x ép. de la tôle (contrôle avec une tôle gabarit) Rectifie la planéité de la tôle et son écartement. Soude l'ensemble en suivant la méthode expliquée par le professeur. 5- Aplanis et brosse ta pièce. | Ce que tu dois apprendre: Ecouter et appliquer les directives de ton professeur. Utiliser correctement le matériel mis à ta disposition. Mettre en service ton poste de soudage. Régler les paramètres de soudage. Adopter une bonne position corporelle. Exécuter un cordon rectiligne. Souder 2 tôles bord à bord à plat. Nettoyer une pièce soudée. Aplanir une tôle soudée. Respecter les règles de sécurité : individuelles et collectives. |
| Notre Sécurité: Protège ton corps de toute projection de métal en fusion : salopette fermée, chaussures, gants, lunettes. Utilise toujours tes lunettes de soudage lorsque tu soudes ou que tu regardes du métal en fusion. Travaille seul, tu seras plus concentré et en toute sécurité. Ne dirige jamais la flamme vers autrui (faute très grave). Porte tes lunettes de sécurité pour nettoyer ta pièce. Courbe l’extrémité de ta baguette de métal d’apport pour ne pas blesser autrui. |

| ASSEMBLAGE BORD à BORD à PLAT | 311 |
| --- | --- |
| Technologie | C 3 |
| Le pointage : Positionne les 2 tôles sur le positionneur à plat. L’espace doit être légèrement supérieur à la moitié de l’épaisseur des tôles à assembler à cause du retrait lors du refroidissement. Exécute le point central -1-. Rectifie l’espace et la planéité. Exécute -2-,-3- en faisant pivoter la pièce de 180°. Rectifie l’espace et la planéité. Le soudage : Pour éviter trop de déformation exécute la soudure en partant du milieu de la pièce. Fais pivoter la pièce de 180° pour souder l’autre moitié. |